# SCHEDA TECNICA

### TWENTEGUM

Nome comm. del prodotto:	TWENTEGUM

codice:		A050/A051

Nome società produttrice:	TWENTE PAINTS S.r.l.

Indirizzo:	Viale Enrico Ortolani, 200

00125 Acilia – Roma

Tel: 06/5211707 – 06/52311278

E- Mail: info@twentepaints.com

1.Colore

# Bianco più cartella colori TWENTEQUARZ

2. Aspetto

Satinato

3. Qualità

Guaina liquida impermeabilizzante, pedonabile occasionalmente.

Formulata con emulsioni che garantiscono adesione a svariati supporti bassissimo assorbimento d’acqua, elasticità.

4. Applicazione

A pennello o rullo in 2 o 3 mani avendo cura di assicurare uno spessore asciutto minimo di 1 mm.

La prima mano va diluita con acqua circa al 30%, la successiva applicata a distanza di 12 ore circa, senza alcuna diluizione.

Usare con temperature superiori a 8°c.

Teme il gelo.

5. Impiego

Indicato per l’impermeabilizzazione di superfici piane e non, in cemento o su pavimentazioni ammalorate già esistenti.

6. Riverniciabilità

Dopo 12 ore.

7. Peso Specifico

1,30 + 0,05

8. Resa

1 kg/mq.

10. Viscosità

media